ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО НИИ «ЯРСИНТЕЗ»

за 2009 г.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО НИИ «Ярсинтез» среди научно-исследовательских организаций в подотрасли производства мономеров для синтетического каучука занимает ведущее положение. Большинство производств по получению мономеров для СК на территории России и СНГ, а  также ряда зарубежных стран, используют технологические процессы, разработанные в ОАО НИИ «Ярсинтез» (ранее НИИМСК). «Ярсинтез» осуществляет курирование действующих производств и работает над усовершенствованием существующих и разработкой новых процессов производства мономеров, а также сопутствующих и ряда других химических продуктов.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются разработки новых наукоемких, энергосберегающих, экологически чистых процессов получения бутилкаучука, галобутилкаучука, пропилена дегидрированием пропана, получения стирола дегидрированием этилбензола, а также технологий получения латексов, полимерных связующих, ингибиторов коррозии и ингибиторов термополимеризации, высокооктановых добавок к моторным топливам, катализаторов процессов дегидрирования и широкого спектра других химических продуктов.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 году.

Основные работы, выполненные в научно-исследовательских лабораториях.

НИЛ-1

1.  По контракту с Институтом лазерных и информационных технологий (ИПЛИТ РАН), проведены исследования по разработке процессов получения и наработке метакриловых олигомеров и фотополимеризующихся композиций на их основе для лазерной стереолиграфии. Работы продолжаются по новому контракту в 2010году.

Разработана рецептура фотополимеризующейся композиции, позволяющая получать фотополимеры с набором новых технически ценных свойств. Образцы ФПК испытаны с положительным результатом в ИПЛИТ РАН. Совместно с заказчиком подана заявка на получение патента РФ.

2.   По договору с ОАО «Органика» (г. Новокузнецк) продолжались работы по усовершенствованию установки ректификации печного масла и по наработке опытной партии концентрированного 2-метил-5-винилпиридина (МВП) совместно с НИЛ-22. Продукт предназначен для синтеза субстанции, используемой для получения фармацевтических препаратов, а также синтеза синтетического каучука и выпуска на его основе и реализации клея 51К-10ВМ в цехе №14.

3. Продолжается выпуск высокочистого  ускорителя полимеризации (ДГЭПТ) для АО «Стома». В НИЛ-1 выполнялась стадия выделения чистого вещества из технического продукта цеха №18.

4. Осуществлялось научное сопровождение работ в цехах №3 по выпуску опытной продукции изоцианатного отвердителя эмалей ОЭМ – 3.

5. Выполнен сопоставительный анализ вариантов трех- и двух - стадийной схем производства 2-винилпиридина.

НИЛ-2

1. В 2009г. коллективом НИЛ-2 проведен большой объем научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование технологии производства ТАА, ИПОН, ИМТГФА с целью стабильной работы цехов, уменьшения расхода сырья и энергетики, а также с целью увеличения мощности установок.

Внедрение этих мероприятий позволило увеличить мощность производства ИПОН и улучшить экологическую обстановку за счет уменьшения сточных вод.

По цеху №2 увеличена мощность по производству ТАА, снижены расходные коэффициенты по сырью в производстве ИМТГФА.

В настоящее время достигнута мощность установок по производству ИПОН около 700 т/г, по производству ИМТГФА около 360 т/г.

2. Оказана техническая помощь заводам ОАО «Ангарский завод полимеров», ОАО «Ефремовский завод СК», ОАО «Ставролен», ООО «Финанс» по вопросам использования ингибитора в процессах газоразделения, ректификации прямого и возвратного дивинила, выделения изопрена.

3. Выданы рекомендации  по применению ингибитора ИПОН в процессе пиролиза для производства этилена и пропилена в ОАО «Ангарский завод полимеров», по ингибированию колонн разделения тяжелых углеводородных фракций (С9 и выше) в ОАО «Ставролен».

4. Оказана техническая помощь ЗАО «Нефтехимия» во внедрении ингибитора ИПОН в производстве этанола. Выдан научно-технический отчет по анализу работы установки с использованием ингибитора ИПОН.

На всех предприятиях, использующих ингибитор ИПОН, получены положительные результаты.

Постоянная работа с заводами позволила нам произвести и реализовать ингибитор ИПОН в количестве чуть меньше рекордного 2008г и это несмотря на кризис и остановку ряда заводов. Реализация ингибитора ИПОН в 2009г. составила 495 т.

Большой успех достигнут на ООО «Ставролен», где удалось выйти на трехгодичный межремонтный пробег оборудования.

В производстве изопрена в ОАО «Нижнекамскнефтехим» межремонтный пробег составляет два года.

НИЛ-7

1. Разработаны и выданы «Исходные данные для выполнения технико-экономической оценки  производства изопрена из изобутилена и метилаля мощностью 90 тыс. т/год с использованием  нового оборудования» по договору  №СХ.5529/07.131-08 между ОАО НИИ «Ярсинтез» и ОАО «СИБУР Холдинг».

2. Перечень критических значений параметров технологических  процессов для производства

- изопрена (цехи И-8-13, И-3-9) на ООО «Тольяттикаучук»

- изобутан-изобутиленовой  фракции (цехи БК-2, БК-3) на ООО «Тольяттикаучук»

-  изобутелена высокой степени чистоты в цехе БК-4 ООО «Тольяттикаучук»

3. Аннотационный отчет по договору № СХ. 5529/07.131-08

Этап 2. Результаты разработки технологических схем очистки изопрена полимеризационной чистоты, выделения возвратного метанола, побочных и высококипящих продуктов.

Совместно с НИЛ-22:

1. Технико-экономическая оценка (Часть 1) установки дегидрирования в олефины смеси пропановой фракции с установки подготовки сырья ООО НПП «»Нефтехимия» и пропан-бутановой фракции  с установки ГФУ -2 в кипящем слое катализатора (Технологическая часть)

2. Технико-экономическая оценка (Часть 2) установки дегидрирования в олефины смеси пропановой фракции с установки подготовки сырья ООО НПП «Нефтехимия» и пропан-бутановой фракции с установки ГФУ-2 в кипящем слое катализатора (Экономическая часть)

Совместно с НИЛ-10:

1. Разработаны и выданы «Исходные данные проектирования усовершенствованных узлов полимеризации и дегазации с целью наращения мощности производства бутилкаучука до 53000 т/год в ОО «ТОльяттикаучук» от 03.11.2009г. Договор №10.123-09

2. Разработан и выдан «Отчет о патентных исследованиях №3» от 11.11.2009г. к Договору №10.123-09 «Разработка и выдача исходных данных для проектирования усовершенствованных узлов полимеризации и дегазации с целью наращения мощности производства бутилкаучука до 53000 т/год в ООО «Тольяттикаучук». Объект исследования: усовершенствованные узлы полимеризации и дегазации производства бутилкаучука в ООО «Тольяттикаучук»

НИЛ-10

Работы проводились совместно с другими лабораториями института (НИЛ-7, НИЛ-26).

1. Участие в подготовке документации (проекта) критического оборудования  для производства бутилкаучука на заводах России (7 полимеризаторов, 12 дегазаторов, компрессор для возвратных продуктов, 4 концентрата крошки БК).

2. По Договору №10.123-09 с фирмой ООО «БизнесХим» разработаны и выданы исходные данные для проектирования усовершенствованных узлов полимеризации и дегазации с целью наращения мощности производства БК до 53 тыс. т/год на ООО «Тольяттикаучук»

3. По заданию и договору с ФГУП НИИПМ, г. Пермь проведена сравнительная оценка по методикам НИИМП и ОАО НИИ «Ярсинтез» несколько образцов бутилкаучука различных марок

4. Участие в разработке критических значений параметров технологического процесса производства протонированного комплекса этилалюминийсесквинилхлорида на ООО «Тольяттикаучук» (Договор №10.149-10)

НИЛ-11

1. Проведены следующие работы:

- по разработке рецептуры и технологии получения бутадиен-стирольного карбоксильного латекса Ярлат БСК для производства перчаток хозяйственного назначения методом ионного отложения. Лабораторные образцы латекса характеризовались высоким содержанием сухого остатка (более 43%) и высоким значением эластичности сырого геля (более 1000%), испытаны с положительными результатами у Заказчика (ОАО «КРИЗ»)

- по разработке рецептуры и технологии получения бутадиен-стирл-2-винилпиридинового латекса для шинной промышленности. Выбраны тип и дозировки эмульгатора, электролита, регулятора молекулярной массы, компонентов инициирующей и активирующей группы. Проведенные исследования позволили синтезировать латекс Ярлаткорд, коллоидно-химические и пласто-эластические свойства которого идентичны импортному образцу;

- по усовершенствованию рецептуры получения акрилатного латекса Ярлат ЛКМ с использованием четвертого сомономера – нитрила акриловой кислоты с целью повышения эксплуатационных характеристик пленок на его основе. Показано, что введение НАК приводит к увеличению жесткости пленки, резкому снижению липкости и, как следствие, повышению грязеотталкивающих свойств;

- по оптимизации рецептуры получения латекса Ярлат БНК с целью снижения его вязкости в процессе полимеризации мономеров. Установлено, что при применении хлорида или сульфата натрия вязкость латекса снижается до 13-14 с. Снижение вязкости должно привести к улучшению теплосъема реакции и повышению в процессе полимеризации;

- возобновление работы по получению вододисперсионных клеев  с постоянной липкостью для химзавода «Луч»

2. Проведено научное сопровождение при выпуске в цехе №14:

- латекса ДБА-1 в количестве 195 тонн 276 кг по сухому веществу

- нитрильных латексов (Ярлат БНК и БН-40) в количестве 28 тонн 108 кг по сухому веществу.

- клея 51-К-10Вм в количестве 857 кг.

НИЛ-13

1. Выполнены НИР по теме 17.125-03, 17.114-09. Основная цель НИР – использование новых видов сырья для синтеза и производства ингибиторов коррозии.

2.  Оказана техническая помощь по расширению производства и анализа цеховых партий ингибиторов коррозии в цехе №18.

3. Проведены НИР по подбору конструкционных материалов и выданы соответствующие рекомендации для процессов, разрабатываемых в ОАО НИИ «Ярсинтез»

4. По разработкам лаборатории в цехе №18  выпущено 506 т ингибиторов.

НИЛ-21

1. По лицензионному договору с ОАО «Куйбышевский НПЗ» выданы «Исходные данные для проектирования процесса получения МТБЭ»

2. Осуществлялся авторский надзор за производством катализатора КИФ и регенерацией катализатора КУ-2ФПП.

3. Заключен хозяйственный договор и проверена работа по выдаче «Исходных данных для проектирования процесса олигомеризации н-бутиленов на ОАО «Экоойл» (г. Омск)»

4. Оказывалась техническая помощь цеху №3 в производстве формованного сополимера для получения катализатора КИФ.

НИЛ-22

В рамках Договора № СХ 5527/22.170-08 с ОАО «Сибур-Холдинг»  разработана технология синтеза изопрена из изобутилена и метилаля. Подана  заявка на изобретение по способу получения  изопрена, разработаны «Исходные данные для ТЭО по узлу синтеза». Разработан оригинальный катализатор для процесса синтеза и подана заявка на изобретение по данному катализатору.

Совместно с НИЛ-1 выполнена работа по теме 01.151-09, в части дегидрирования метилэтилпиридина (МЭП) в метилвинилпиирдин (МВП) с наработкой углеводородного конденсата для выделения из него мономера.

В рамках Договора №22.156-08 с ООО НПП «Нефтехимия» и ОАО «Коримос» проведены исследования на лабораторной установке процесса дегидрирования пропановой и пропан-бутановой фракций в кипящем слое алюмохромового катализатора. С использованием полученных результатов разработана и выдана Технико-экономическая оценка установки дегидрирования в олефины смеси пропановой фракции с установки подготовки сырья ООО НПП «Нефтехимия» и пропан-бутановой фракции с установки ГФУ-2 в кипящем слое алюмохромового катализатора.

Разработаны «Исходные данные для проектирования производства носителя для катализаторов дегидрирования парафиновых углеводородов в цехе №8».

В 2009г. были получены 2 патента (№№2361667 и 2345813) по ранее поданным заявкам.

В 2009г специалисты лаборатории подготовили и выступили с 2-мя докладами:

1. «Новые подходы в химической технологии  и практика применения процессов экстракции и сорбции»,  г. Санкт-Петербург, 12-15 мая 2009г.

2. «Методы исследования состава и структуры функциональных материалов»,  г. Новосибирск, 11-16 октября 2009г.

Защищена 1 кандидатская диссертация.

НИЛ-26

В 2009г. в лаборатории проводились исследования, направленные на расширение и обновление ассортимента выпускаемой на Опытном заводе продукции.

Совместно с Научно-исследовательским центром ОАО «Русские краски» начаты работы по созданию акрилового связующего для быстросохнущих авторемонтных лаков. К настоящему времени закончена разработка всей необходимой нормативно-технической документации для организации выпуска нового продукта СЛЭМ-7 в опытном цехе №18

Для Санкт-Петербургского института электрокаплеструйных технологий были разработаны акриловые сополимеры, используемые при изготовлении чернил для нанесения маркировок на различные изделия электрокаплеструйным методом. Освоен выпуск этих сополимеров на модельной установке цеха №18.

В НИЛ-26 была подготовлена нормативно-техническая документация для выпуска авторемонтной шпатлевки «Holex» трех марок: универсальная, стеклонаполненная и с алюминием.  В 2009г был начат выпуск этих материалов на участке шпатлевок.

Были начаты исследования по разработке рецептуры очистителей поливинилхлорида трех марок. К настоящему времени создана вся документация, необходимая для его производства.

В 2009г  были начаты и в настоящее время продолжаются исследования по разработке рецептуры и технологии синтеза акриловой смолы для изготовления «Холодного пластика», который находит все более широкое применение при разметке дорог.

Была разработана рецептура и технология синтеза сополимера АСД-Н и начат его выпуск в цехе №18. Этот сополимер используется в качестве связующего при изготовлении дорожно-разметочной смолы. В 2009г. было выпущено 170 тонн этого продукта.

Так же было изготовлено 210 кг клея-эластомера марки Л-ЭНФ, используемого предприятиями, занимающимися ремонтом подвижного железнодорожного состава для восстановления посадочных мест в подшипниковых узлах локомотивов.

Кроме всего этого осуществлялось техническое сопровождение процессов выпуска продукции по разработкам НИЛ-26 в цехах №14 и 18 и на участке шпатлевок.

Всего по разработкам НИЛ-26 в 2009г. было выпущено 885 тонн продукции.

О работе вспомогательных лабораторий.

В соответствии с утвержденными планами осуществлялся аналитический контроль воздушной среды на промплощадке опытного завода, в колодцах промфекальной и ливневой канализации цехов опытного завода, промвыбросов ОАО НИИ «Ярсинтез», аналитический контроль ливневых сточных вод в колодцах опытного завода (НИЛ 8, 19, 14, 15)

Разработан и оформлен сборник методик аналитического контроля изометилтетрагидрофталевого ангидрида для НИЛ-2 и опытного завода (НИЛ8, 19).

Проведено рассмотрение и согласование  шести технологических регламентов (НИО-1, НИЛ-15, НИЛ-16) на производство продукции.

Разработан и согласован в Управлении Ростехнадзора  проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НИЛ-16, НИО-1, НИЛ-8, НИЛ-19).

Актуализированы и аттетованы 8 методик для сборника методик по МТБЭ (НИО-1, НИЛ-8, НИЛ-19). Большой объем исследований, аннотаций и анализа выполнен для НИЛ-26 (СЛЭМ-1М, СБСМ, БМС-86, СЛЭМ-21, АСД-М, полиформ и др.).

Разработано и выдано 13 токсилогических паспортов (НИЛ-13 при участии аналитических лабораторий).

Проведена разработка и согласование нормативов допустимых промбытовых и ливневых сбросов для получения разрешения на сбросы.

Выполнены хоздоговорные работы с «Водоканалом», ЗАО «Коагулянт», торговый дом «Ярославглавснаб» и др.

Организация успешно прошла инспекционный контроль системы менеджмента качества. Органом по сертификации систем менеджмента DQS (Германия) и получила диплом за участие в областном конкурсе по качеству.

Лаборатории  с предприятиями заключили  договора на 17,89 тыс. руб., оплата по которым в 2009г. составила 16,418 тыс. руб. Лабораториями №№ 7, 10, 21, 22, 23 выполнен большой объем работ по подготовке исходных данных для проектирования по контрактам с иностранными фирмами.

********************

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в  2009 г.

1. Получено патентов РФ     - 6:

- № 2341508 «Способ получения изопрена» (НИЛ – 2, 7, 23);

- № 2345813 «Тепломассообменный аппарат» (НИЛ – 23);

- № 2361667 «Катализатор для дегидрирования олефиновых углеводородов» (НИЛ -22);

- № 2361882 «Способ получения галоидированных бутилкаучуков» (НИЛ – 10, 7);

- № 2362618 «Реактор для проведения процесса полимеризации (варианты)» (НИЛ – 23, 10, 7);

- № 2373224 «Способ галоидирования бутилкаучуков» (НИЛ-10, 7);

в том числе:

НИЛ –  2 (1), 7, 10, 23 -совместно (3) , 22 (2).

2. Оформлены    2  заявки  на изобретения, права на подачу которых в Роспатент переданы по договору Заказчику  (ООО «Сибур»):

- «Способ получения изопрена» – НИЛ - 22;

- «Катализатор для получения изопрена» -  НИЛ - 22.

Для сравнения: в 2007 – 9, в 2008 – 2, в 2009 - 2

3. Получено 4 решения о выдаче патентов на изобретения.

4.  На поддержании в действии находятся     76   патентов РФ,  снято  с поддержания   	4 патента.

5. Лицензионная деятельность:

- заключен лицензионный договор №РД0049372 с Куйбышевским НПЗ на процесс производства алкил-трет-алкиловых эфиров»;

- зарегистрировано Дополнение №1 к лицензионному договору № 10426/2000 на процесс  производства  галобутилкаучуков.

итоги

РАБОТЫ ОПЫТНОГО ЗАВОДА В 2009 ГОДУ.

В технологических цехах в 2009г, как и в предыдущие годы нарабатывались опытно-промышленные партии различных химических продуктов. Опытные работы в технологических цехах проводились в ограниченных масштабах и были связаны с освоением технологии наработки новых продуктов.

Цех № 2. В цехе проводились следующие работы:

- наработка триацетонамина (ТАА) – 1 стадия синтеза ингибитора ИПОН. Наработано ТАА - 112,827т.

- переработка фракции ароматических углеводородов (ФАУ) с
получением толуола, ксилола и нефраса 120/200.

Переработано ФАУ – 401,548т

- наработка изометилтетрагидрофталевого ангидрида (ИМТГФА). Наработано 29,966 т.

- получено топлива легкого жидкого (ТЛЖ) из отходов производства 38,028 т

- оказаны услуги по хранению нефтехимической продукции

Цех № 3. В цехе № 3 проводились следующие работы:

- получение отвердителя ОЭМ-3 для лакокрасочных материалов. Наработано 21,968т отвердителя

- проводилась наработка формованного сополимера стирола с дивинилбензолом – основы для катализатора КИФ. Наработано – 42,58 т 
Проведено сжигание отходов производства цехов № 2, 18, ГЛК в количестве 5,95 т

Цех № 8. В цехе проводились следующие работы:

- Наработка катализатора КДЭ-1. Наработано 119 т катализатора, реализовано 160 т

- Наработка катализатора К-28МХ. Наработано 7,5 т катализатора.

- Наработка мастика МАТЭП. Наработано 5,083 т мастики, реализовано 7,534 т

Цех №14.      В цехе проводились следующие работы:

- Наработка латекса ДБА-1. Наработано латекса 180,53 т, реализация 193,1 т .

- Наработка латекса ЯР ЛАТ БНК марки А и Б. Наработано латекса марки А – 5,557 т, реализация 10,81т,  марки Б – 6,619 т, реализация 4,489т.

- Наработка латекса БН -40 для ОАО «Фритекс». Наработано 11,75 т Наработка латекса БН -30МС. Наработано и реализовано 1,078 т

- Наработка УЗСП.  Наработано и реализовано 12,053 т

- Наработано полимерное связующее СЛЭМ-1 – 318,639т.

Реализовано ~294 т

- Наработано полимерное связующее СБСМ – 23,192т.

Реализовано – 20,192 т

- Наработано грунтовки БП-02 -3,805т. Реализовано – 3,29 т

- Наработано клея 51К10ВМ – 724кг. Реализовано – 714кг

- Наработка компонента А клея ГИПК-23-12. Наработано 1,5 т, реализовано 1,7т

Цех №18. В цехе проводились следующие работы:
- Наработка ингибиторов коррозии металлов:

И-8ГПУ		-   3,775 т

И-5-ВМК      	-   92,7 т 
        А-1-3	- 409,84 т

СД-11	- 1,33 т

-Наработка сополимера БММ	- 0,078 т

-Наработка полимерного связующего

СЛЭМ-1М	- 359,446 т

СЛЭМ-4	- 5,929 т

Наработка изометилтетрагидрофталевого ангидрида (ИМТГФА) – 2,17 т

- Наработка водного адгезива	- 4,0 т

- Наработка дигидроксиэтил-п-толуидина (ДГЭПТ) - 0,08т

- Наработка ингибиторов термополимеризации:

ИПОН 1101	 	- 119,815 т

ИПОН 3101	- 56,124 т

ИПОН 11011	 - 310,565 т

- Наработка эпоксидно-акрилатной композиции (ЭПАК) – 5,126 т

Участок шпатлёвок. Продолжалась работа по наработке опытных партий полиэфирных авторемонтных шпатлёвок.

Нарабатывались следующие виды шпатлёвок:

-	шпатлёвка полиэфирная универсальная     - 46,487 т

- шпатлёвка полиэфирная стеклонаполненная – 13,079 т
- шпатлёвка полиэфирная с алюминием – 4,878 т
Всего наработано шпатлевки ~ 64,444 т.

Основные работы, выполненные по вспомогательным службам.

По отделу главного механика и ОМЦ:

- проведено техническое освидетельствование и диагностика оборудования

- проведена аттестация технологии сварочного производства. Проведена аттестация двух электросварщиков.

- Проведен капитальный ремонт теплообменников.

- в цехе № 2 произведен монтаж металлоконструкций и трубопроводов узла приема и хранения аммиака.

- в цехах 3 и 8  выполнены работы по доведению до норм узлов газораспределения и подачи газа потребителям

- выполнены различные работы по ремонту и изготовлению оборудования, работы по монтажу металлоконструкций и оборудования и другие работы по заявкам подразделений (цех № 2, 18, энергоцех).

По группе оборудования приобретено:

- оборудование для цеха КИП и арматура – затраты учтены в отчете главного метролога;

- запасные части

- инструмент

- трубопроводная арматура

- электроматериалы и кабельная продукция – затраты учтены в отчете ОГЭ.

По отделу главного метролога и цеху КИП:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту средств измерений и схем автоматизации в цехах опытного завода и НИИ лабораториях института, аттестации испытательного оборудования, организации и проведению проверки и калибровки средств измерений в соответствии с годовыми графиками.

- монтаж схемы сигнализации о загазованности в отделении отгонки и схемы сигнализации низкого уровня в маслобачках № 138 и 38 цеха № 14.

- монтаж схемы автоматического включения аварийной вентиляции при срабатывании СВК на 1 этаже цеха № 18.

- Перенос выключателя электропитания шкафа схемы сигнализации ВПУ в корпусе № 23.

- монтаж и включение в работу двух электронных товарных весов (цех 3, 18).

- Замена рычажных весов в отделении водной фазы цеха № 14.

- Замена устаревших приборов ТГС-711 на дублирующих замерах температуры в 38-х полимеризаторах на ТКП-100 (3шт) в цехе № 14.

- установка современных средств измерений в НИЛ и ОТК (5 хроматографов Кристаллюкс, аналитические весы, концентратомер КН-2М и др. приборы).

По отделу главного энергетика (ОГЭ):

- монтаж АУПС и оповещения людей при пожаре в корп. № 17.

- приобретение двух мобильных (для энергоцеха) и одной стационарной (для диспетчерской) радиостанций Моторола.

- приобретение оборудования и расходных материалов для монтажа АУПС в АТЦ, проходной, корп. № 10.

- работы по монтажу центрального теплового пункта.

- работа по ревизии запорной арматуры на эстакаде, замена задвижек на отопительной воде, хоз.воде, пром.воде; замена участка трубопровода хоз.воды у столовой.

- выполнен ряд других мероприятий

По отделу капитального строительства.

Запланированные работы:

- - общестроительные работы, в т. ч. подготовка к зиме (кровля, кирпичная кладка и др. работы)

- - ремонт дорог, восстановление проездов.

- пластиковые окна (ГЛК, ПКО, КИП, цех № 18 (корп. 18а), НИЛ-15)

- замена трубопроводов (ввод в КИП, ГЛК, цех № 18, хоз.вода у столовой, цех № 1)

- огнезащитная обработка (ГЛК, столовая, НИЛ-11).

Внеплановые работы:

- ремонт полов в ГЛК

- работы по предписаниям

По отделу ОТ и ПБ:

- мероприятия «Соглашения по охране труда»

- ЛПП и спецмолоко

- профосмотр

- перезарядка пенных огнетушителей

- экспертиза и техническое освидетельствование оборудования – затраты учтены в отчете главного механика;

и другие мероприятия

********************

Всего вспомогательными подразделениями и подрядными организациями проведено работ на сумму 34,888 млн. руб.

В целом объем работ выполненный опытным заводом составил 249,28 млн. руб. при затратах 283,962 млн. руб.

Доходы от лицензий за прошедший год составили 216,897 млн. руб. Доходы от аренды – 27,736 млн. руб.

Перспективы развития акционерного общества

Перспективы дальнейшего развития акционерного общества связаны с продвижением технологических разработок в промышленность, а также с совершенствованием технологии производства на опытном заводе «Ярсинтез» и реализацией в промышленности катализаторов дегидрирования, латексов для пропитки шинного корда, полимерных связующих для автоэмалей и шпатлевок, ингибиторов коррозии и ингибиторов термополимеризации и других продуктов, производимых на опытном заводе.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества

В связи с тем, что предприятие по итогам отчетного года не имело прибыли, дивиденды за 2008г не выплачиваются.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Отраслевые риски

Отраслевые риски «Ярсинтеза» могут быть связаны со следующими факторами:

- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции общества- колебание (повышение) цен на рыночное сырье и энергоресурсы, в результате чего продукция эмитента может быть не востребована;

- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введение специальных квот на импорт своих изделий. Это может привести к вытеснению продукции общества с рынка РФ.

Страновые и региональные риски

К страновым и региональным политическим рискам можно отнести:

- несовершенство, либо отсутствие в ряде случаев законодательной базы, регулирующей экономические отношения;

- недостаточная эффективность судебной системы.

Оценить политические риски по регионам и странам общество может с помощью использования работ рейтинговых агентств, которые предпринима- ют попытки ранжировать регионы по степени политического риска.

Для оценки рисков, связанных с географическими особенностями, общество, при необходимости,  может воспользоваться данными МЧС России (прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров).

Финансовые риски

В связи с тем, что у ОАО НИИ «Ярсинтез» периодически возникает необходимость резко нарастить оборотные средства, а кредиты банков недоступны, это затрудняет работу.

Кроме того, так как некоторые виды сырья приобретаются  по импорту, на деятельность общества влияет изменение курса рубля.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью общества, могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов. Данный риск может быть выявлен «Ярсинтезом» по результатам мониторинга средств массовой информации, а также работы Федерального собрания РФ, в ходе обсуждения законопроектов, выносимых на утверждение обеих палат парламента.

Риски, связанные с деятельностью ОАО НИИ «Ярсинтез»

Риски также могут быть связаны с возможными  судебными процессами, в которых общество может участвовать в качестве ответчика, - в отдельных случаях, при удовлетворении требований истца, деятельность  общества может быть осложнена. Такие риски могут затрагивать интересы акционеров и препятствовать осуществлению хозяйственной деятельности «Ярсинтеза», могут быть  направлены на ее приостановку или прекращение.

Перечень, совершенных акционерным обществом, сделок,  признаваемых в соответствии с федеральным законом  крупными сделками.

Общество в отчетном году  сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками  не совершало.

Перечень, совершенных акционерным обществом, сделок,  признаваемых в соответствии с федеральным законом  сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Советом директоров ОАО НИИ «Ярсинтез» одобрены следующие сделки, в которых имелась заинтересованность (протокол заседания совета директоров №6/442 от 19.02.2009г.):

Члена  Совета директоров Котельникова Г.Р.

- договор на создание научно-технической продукции – опытно-промышленная партия  катализатора КДЭ-1 для дегидрирования этилбензола в стирол;

-договор на поставку научно-технической продукции-опытно-промышленной партии катализатора К-18МХ. Дополнительное соглашение о продолжение работ в 2009году;

Члена  Совета директоров Михлина В.С.

- договор на создание научно-технической продукции - опытной партии N,N-дигидроксиэтилпара-толуидина;

- договор на создание научно-технической продукции – изготовление опытной партии  эпоксидно-акрилатной композиции.

Члена правления Кравченко В.А.

- договор на переработку фракции ароматических углеводородов с целью получения углеводородных растворителей;

- договор на оказание услуг при хранении продукции. Дополнительное соглашение о продолжении работ в 2009 году.

Состав органов управления ОАО НИИ «Ярсинтез»

Состав Совета директоров общества:

Председатель:

Ератов Леонид Константинович

Год рождения: 1937

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт "Ярсинтез"

Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.

Должность: Технический директор, главный инженер

Доля в уставном капитале общества: 1.8625%

Доли в дочерних/зависимых обществах общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Члены Совета директоров:

Беспалов Владимир Павлович

Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский институт "Ярсинтез"

Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества:   – 13.1959%

Доли в дочерних/зависимых обществах  общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Гальперин Илья Меерович

Год рождения: 1937

Должности за последние 5 лет:

Период: 1991 - наст. время

Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт "Ярсинтез"

Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.

Должность: Заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела

Доля в уставном капитале общества: 1.9908%

Доли в дочерних/зависимых обществах  общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Котельников Георгий Романович

Год рождения: 1929

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт "Ярсинтез"

Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.

Должность: Заместитель генерального директора по научной работе, заведующий НИЛ - 22

Доля в уставном капитале общества: 5,0211%

Доли в дочерних/зависимых обществах  общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Кужин Анатолий  Васильевич

Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:

Период: 1988 - наст. время

Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт "Ярсинтез"

Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.

Должность: Старший научный сотрудник,  лаборатория №22

Доля в уставном капитале общества:  3,0832%

Доли в дочерних/зависимых обществах общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Михлин Валерий Соломонович

Год рождения: 1940

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - наст. время

Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт "Ярсинтез"

Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.

Должность: Заместитель генерального директора по научной работе, заведующий НИЛ - 1.

Доля в уставном капитале общества: 0.1057%

Доли в дочерних/зависимых обществах общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Поздышев Владимир Иванович

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:

Период: 1987 - наст. время

Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт "Ярсинтез"

Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.

Должность: Начальник цеха №14

Доля в уставном капитале общества: 0.1586%

Доли в дочерних/зависимых обществах общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Смирнов Владимир Александрович

Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:

Период: 1989 - наст. время

Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт "Ярсинтез"

Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.

Должность: Заведующий лабораторией №21

Доля в уставном капитале общества: 0.0705%

Доли в дочерних/зависимых обществах общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

### Единоличный  и коллегиальный органы управления ОАО НИИ «Ярсинтез»:

В ОАО НИИ «Ярсинтез» имеется единоличный исполнительный орган - генеральный директор, а также  коллегиальный орган - Правление.

Единоличный исполнительный орган, председатель коллегиального исполнительного органа - генеральный директор общества:

Беспалов Владимир Павлович

Год рождения: 1951

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 13.1959%

Доли в дочерних/зависимых обществах  общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Члены коллегиального исполнительного органа общества:

Ератов Леонид Константинович

Год рождения: 1937

Должность: Технический директор, главный инженер.

Доля в уставном капитале общества: 1.8675%

Доли в дочерних/зависимых обществах общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Кравченко Виталий Андреевич

Год рождения: 1939

Должность: Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам.

Доля в уставном капитале общества: 0.0587%

Доли в дочерних/зависимых обществах общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Непряхина Галина Олеговна

Год рождения: 1954

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: 0.0587%

Доли в дочерних/зависимых обществах общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Сальников Сергей Борисович

Год рождения: 1954

Должность: Заведующий отделом полимеров (НИО - 4).

Доля в уставном капитале общества: 0.0411%

Доли в дочерних/зависимых обществах общества:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год:

Данная информация является конфиденциальной

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения, льготы, компенсации и др.  не предусмотрены.

Сведения о соблюдении ОАО НИИ «Ярсинтез» Кодекса корпоративного поведения.

Принципы  корпоративного поведения в соответствии с ФЗ «Об  акционерных обществах», а также изложенные  в других руководящих документах, соблюдаются.

Подпись Генерального директора

ОАО НИИ «Ярсинтез»                              Владимира Павловича Беспалова